一、焊接（粘接）部分

序号24：焊工资格证及持证合格项目 (B类)

工作见证： 需提供焊工的有效资格证书原件或复印件，以及证书上明确标注的“合格项目”范围（如焊接方法、母材类别、位置等）。

标准规范： 《特种设备焊接操作人员考核细则》(TSG Z6002-2010) 。监检人员需现场核对人证是否相符，且作业内容（序号29）在证书允许范围内，例：某焊工所焊接的管线材质20钢，规格为89×4.5mm，焊接方法是氩弧焊，焊工证号是GTAW-FeII-6G-3/57-FefS-02/11/12，查TSG Z6002-2010，焊接方法氩弧焊代号GTAW，金属材料类别FeII能覆盖20；焊接位置6G，全位置焊，能覆盖；3/57代号可焊管线壁厚0-6mm，管径25-不限，能覆盖89×4.5mm，即通过。

序号25：焊接（粘接）工艺文件 (C类)

工作见证： 提供经审批生效的《焊接工艺评定报告》(PQR) 和对应的《焊接作业指导书》(WPS)。

标准规范：管线汇总表、NB/T 47014-2023《承压设备焊接工艺评定》。重点核查WPS中的参数（电流、电压、速度、层间温度等）是否与PQR一致，且覆盖实际生产条件（与管线汇总表的管道壁厚对比，看焊评是否能覆盖所焊管线壁厚）。

序号26：焊接材料质量证明文件 (C类)

工作见证： 焊条、焊丝、焊剂等材料的出厂质量证明书（MTC），需包含化学成分、力学性能等数据，并与实物批号对应。

标准规范：设计说明、NB/T47018-2017，GB/T 5117（碳钢焊条）、GB/T 8110（气体保护焊用钢丝）等材料标准。监检时需确认材料牌号、规格符合设计要求，且在有效期内。

序号27：焊接材料的验收、保管、发放、使用和回收的管理 (B类)

工作见证： 焊材库温湿度记录表、焊条烘干记录、领用登记表、剩余焊材回收记录。

标准规范：设计说明、GB/T20801.1-2025第7.4.2条、 JB/T 3223《焊接材料质量管理规程》。重点检查焊材是否按要求烘干、保温，是否存在混用或过期现象。

序号28：管道组对 (C类)

工作见证： 管道组对检查记录表，包含错边量、间隙、坡口角度等实测数据。

标准规范： 设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.4.4.3条、GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》。监检时可抽查实物，或现场拍照上传，确保组对质量满足工艺要求，避免强行组对。

序号29：施焊参数、施焊记录、焊缝标识 (B类)

工作见证： 焊接施工记录（含电流、电压、焊接速度、层间温度等）、焊缝编号图或钢印标识。

标准规范：TSG Z6002-2010，与序号24和序号25联动比对，具体比对方式参考序号24。施工记录的要求：真实、可追溯，焊缝标识清晰，便于后续无损检测和返修定位。

序号30：焊接接头外观质量 (B类)

工作见证： 外观检查记录表，必要时附照片。检查内容包括焊缝余高、宽度、咬边、表面气孔、裂纹等。

标准规范： GB/T20801.1-2025第7.4条；GB 50236-2011。监检人员需现场目视或使用焊缝检验尺进行测量，可将数据上传。

序号31：焊缝返修 (C类)

工作见证： 返修申请单、返修工艺、返修审手续（同一部位返修次数通常不得超过2次，超过需制定专项方案并经技术负责人批准）、返修后检测报告（如RT/UT）。

标准规范：设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.4.11条、NB/T 47014-2023 。

二、热处理部分

序号32：焊接接头焊后热处理工艺文件 (C类)

工作见证： 经审批的热处理工艺卡，明确升温速率、保温温度、保温时间、降温速率等参数。

标准规范：设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.6.3条。工艺文件必须基于热处理评定报告编制。

序号33：热处理设备用测温记录仪表 (C类)

工作见证： 热电偶校准证书、温控仪校验报告、测温点布置图。

标准规范： ——。

序号34：热处理记录、报告曲线、硬度检测报告 (C类)

工作见证： 自动记录的温度-时间曲线图、热处理报告、硬度测试报告（布氏/洛氏/维氏）。

标准规范：热处理曲线需完整无中断，硬度值应符合设计说明或GB/T20801.1-2025第7.6.6条要求，一般碳钢布氏硬度≤200HB、合金钢≤225HB。