业务规则

统一整理稿：资质和设计、焊接与热处理、无损检测、防腐保温、管道安装与试验要求

整理原则：以下规则按统一格式编排；规则正文均按源文档原文摘录，不做语义改写；每条规则均标注来源文档与原序号。

来源文档：S1=监检项目-资质和设计要求.docx；S2=焊接热处理要求.docx；S3=监检项目——无损检测；防腐、保温.docx；S4=监检项目-管道安装 耐压试验等.docx。

引用索引

| 规则编号 | 来源 | 原位置 | 监检项目/规则项目 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | S1 | 序号1 | 设计单位许可资质 | C |
| R02 | S1 | 序号2 | 施工单位许可资质 | C |
| R03 | S1 | 序号3 | 无损检测机构核准资质 | C |
| R04 | S1 | 序号4 | 设计文件的批准程序 | C |
| R05 | S1 | 序号5 | 施工图审查手续 | C |
| R06 | S1 | 序号6 | 强度计算书、管道应力分析计算书的审批手续 | C |
| R07 | S1 | 序号7 | 设计变更的书面批准文件 | C |
| R08 | S1 | 序号8 | 设计采用的安全技术规范以及相关标准、压力管道元件的材料标准的版本 | C |
| R09 | S1 | 序号9 | 设计文件上注明的无损检测、防腐、耐压试验和泄漏试验要求 | C |
| R10 | S1 | 序号10 | 采用其他标准时，设计文件或工程规定中应包括符合《工业管道安全技术规程》基本安全的符合性申明及比照表 |  |
| R11 | S1 | 序号11 | 施工组织设计 |  |
| R12 | S2 | 序号24 | 焊工资格证及持证合格项目 (B类) | B类 |
| R13 | S2 | 序号25 | 焊接（粘接）工艺文件 (C类) | C类 |
| R14 | S2 | 序号26 | 焊接材料质量证明文件 (C类) | C类 |
| R15 | S2 | 序号27 | 焊接材料的验收、保管、发放、使用和回收的管理 (B类) | B类 |
| R16 | S2 | 序号28 | 管道组对 (C类) | C类 |
| R17 | S2 | 序号29 | 施焊参数、施焊记录、焊缝标识 (B类) | B类 |
| R18 | S2 | 序号30 | 焊接接头外观质量 (B类) | B类 |
| R19 | S2 | 序号31 | 焊缝返修 (C类) | C类 |
| R20 | S2 | 序号32 | 焊接接头焊后热处理工艺文件 (C类) | C类 |
| R21 | S2 | 序号33 | 热处理设备用测温记录仪表 (C类) | C类 |
| R22 | S2 | 序号34 | 热处理记录、报告曲线、硬度检测报告 (C类) | C类 |
| R23 | S3 | 序号35 | 无损检测机构施工现场质量保证体系的实施 (B类) | B类 |
| R24 | S3 | 序号36 | 无损检测方案 (C类) | C类 |
| R25 | S3 | 序号37 | 检测过程中发现问题的处理 (C类) | C类 |
| R26 | S3 | 序号38 | 无损检测人员资格证、执业注册证及持证合格项目 (B类) | B类 |
| R27 | S3 | 序号39 | 无损检测工艺文件 (C类) | C类 |
| R28 | S3 | 序号40 | 无损检测记录、报告 (C类) | C类 |
| R29 | S3 | 序号41 | 射线检测底片抽查 (B类) | B类 |
| R30 | S3 | 序号42 | 射线检测现场抽查 (B类) | B类 |
| R31 | S3 | 序号43 | 防腐及保温材料质量证明文件 (C类) | C类 |
| R32 | S3 | 序号44 | 防腐、补口、补伤及保温 (C类) | C类 |
| R33 | S3 | 序号45 | 防腐层电火花检测 (C类) | C类 |
| R34 | S3 | 序号46 | 牺牲阳极、外加电流阴极保护、杂散电流排流装置 (C类) | C类 |
| R35 | S3 | 序号47 | 静电接地 (C类) | C类 |
| R36 | S4 | 序号48 | 穿跨越工程的管道结构、焊缝布置 | C |
| R37 | S4 | 序号49 | 穿跨越工程施工 | C |
| R38 | S4 | 序号50 | 套管防腐绝缘 | C |
| R39 | S4 | 序号51 | 绝缘支撑 | C |
| R40 | S4 | 序号52 | 管道现场制作（预制） | B |
| R41 | S4 | 序号53 | 管道布管与连接方式、穿跨越 | C |
| R42 | S4 | 序号54 | 补偿装置 | C |
| R43 | S4 | 序号55 | 支撑件 | C |
| R44 | S4 | 序号56 | 安全阀、爆破片和紧急切断阀的安装位置、规格和型号 | B |
| R45 | S4 | 序号57 | 安全阀校验报告 | C |
| R46 | S4 | 序号58 | 紧急切断阀性能测试报告 | C |
| R47 | S4 | 序号59 | 耐压试验方案 | A |
| R48 | S4 | 序号60 | 试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度 | A |
| R49 | S4 | 序号61 | 耐压试验压力、保压时间及结果 | A |
| R50 | S4 | 序号62 | 耐压试验记录（报告） | A |
| R51 | S4 | 序号63 | 管道系统的柔性(应力)分析 | A |
| R52 | S4 | 序号64 | 现场检查替代性试验的过程 | A |
| R53 | S4 | 序号65 | 无损检测报告和底片 | A |
| R54 | S4 | 序号66 | 试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度、试验压力 | B |
| R55 | S4 | 序号67 | 泄漏试验方法和试验报告 | C |
| R56 | S4 | 序号69 | 吹扫、清洗 | C |

一、资质和设计业务规则

R01｜设计单位许可资质

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号1 | 业务模块 受检单位资质 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号1。

判断准则（原文）

TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则

国家市场监督管理总局公 告

2021 年第41 号《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》

二者不一致的以后者为准

方法（原文）

核查设计许可证的机构名称是否与施工图纸标题栏和设计印章一致

核查设计许可证的范围根据设计文件中的施工说明、管道特性表，动力管道（GCD），在范围处一定要有GCD管道资质，GC2级别管道要有GC2或者GC1的资质，GC1级别管道要有GC1的资质

- 有效期：是否能覆盖住施工期间，因为施工期间也要有技术变更澄清事宜。

Agent思考方式：找到设计许可证的机构名称，找到施工图纸的标题栏内容，找到施工图纸的设计印章内容，比较三处的机构名称；找到设计许可证的范围，找到设计文件中的施工说明、管道特性表，动力管道（GCD）的施工范围，gcd管道资质要对应，对应的规则是：GC2级别管道要有GC2或者GC1的资质，GC1级别管道要有GC1的资质。

R02｜施工单位许可资质

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号2 | 业务模块 受检单位资质 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号2。

判断准则（原文）

TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则

国家市场监督管理总局公 告

2021 年第41 号《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》

二者不一致的以后者为准

方法（原文）

核查安装许可证的范围、根据设计文件中的施工说明、管道特性表，动力管道（GCD），在范围处一定要有GCD管道资质或者A及锅炉安装资质，GC2级别管道要有GC2或者GC1或者GCD的资质，GC1级别管道要有GC1的资质

2、有效期：是否能覆盖住施工计划工期。如果不能覆盖，需要发联络单提醒。

R03｜无损检测机构核准资质

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号3 | 业务模块 受检单位资质 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号3。

判断准则（原文）

TSG Z7002-2022特种设备检测机构核准规则

方法（原文）

核查特种设备检验检测机构核准证，核查机构名称名称是否与检测方案的名称一致

核查核准项目代码所代表的检测项目是否满足设计文件要求的检测方法。

3、有效期：是否能覆盖住施工计划工期，如果不能覆盖，需要发联络单提醒

R04｜设计文件的批准程序

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号4 | 业务模块 设计文件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号4。

判断准则（原文）

TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章

方法（原文）

是否齐全：基本要求，至少包括图纸目录、设计说明书、管道数据表、管道布置图、管道材料一览表以及直管强度计算书，

批准程序：管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道布置图、强度计算书和管道应力计算书等主要设计图样或者文件，应当有设计、校核、审核三级签字。下列管道的材料等级表、应力计算书、设备布置图和管道布置图应当有设计、校核、审核、审定四级签字：

(1)GC1 级管道；

(2)设计压力大于或者等于16.7MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa，并且设计温度大于或者等于570C的GCD级管道。

R05｜施工图审查手续

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号5 | 业务模块 设计文件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号5。

判断准则（原文）

审查施工单位出具的施工图审查见证材料

方法（原文）

审查施工单位出具的施工图审查见证材料

R06｜强度计算书、管道应力分析计算书的审批手续

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号6 | 业务模块 设计文件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号6。

判断准则（原文）

TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章

方法（原文）

要求同第4条

R07｜设计变更的书面批准文件

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号7 | 业务模块 设计文件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号7。

方法（原文）

是否盖设计许可章，是否有相应人员三级或者四级签字

R08｜设计采用的安全技术规范以及相关标准、压力管道元件的材料标准的版本

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号8 | 业务模块 设计文件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号8。

判断准则（原文）

TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章

GB/T8163-2018、GB/T3087-2022等

方法（原文）

所采用的标准是现行有效的

备注（原文）

建议链接至http://www.csres.com/或者其他网站查新

R09｜设计文件上注明的无损检测、防腐、耐压试验和泄漏试验要求

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号9 | 业务模块 设计文件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号9。

判断准则（原文）

TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第GB/T20801.1-2025

NB/T47014-2023

GB50235-2010

GB50184-2011

GB50236-2011

NB/T47013

方法（原文）

审查设计说明：是否对无损检测、防腐和耐压试验和泄露性试验规定了具体要求，其相应要求应符合安全技术和标准规定

R10｜采用其他标准时，设计文件或工程规定中应包括符合《工业管道安全技术规程》基本安全的符合性申明及比照表

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号10 | 业务模块 设计文件 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号10。

备注（原文）

特殊情况

R11｜施工组织设计

| 来源文档 监检项目-资质和设计要求.docx | 原位置 序号11 | 业务模块 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-资质和设计要求.docx，序号11。

判断准则（原文）

TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第GB/T20801.1-2025

NB/T47014-2023

GB50235-2010

GB50184-2011

GB50236-2011

NB/T47013

施工单位质量体系

方法（原文）

审查程序是否满足要求，应有编制、审核、审批人员签字，经建设单位批复后；

审查施工项目主要内容（如装置名称、管道规格、材质、长度等信息）是否与设计文件上内容一致。焊接、试验等内容是否满足施工标准要求。

二、焊接（粘接）业务规则

R12｜焊工资格证及持证合格项目 (B类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号24 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号24。

工作见证（原文）

工作见证： 需提供焊工的有效资格证书原件或复印件，以及证书上明确标注的“合格项目”范围（如焊接方法、母材类别、位置等）。

标准规范（原文）

标准规范： 《特种设备焊接操作人员考核细则》(TSG Z6002-2010) 。监检人员需现场核对人证是否相符，且作业内容（序号29）在证书允许范围内，例：某焊工所焊接的管线材质20钢，规格为89×4.5mm，焊接方法是氩弧焊，焊工证号是GTAW-FeII-6G-3/57-FefS-02/11/12，查TSG Z6002-2010，焊接方法氩弧焊代号GTAW，金属材料类别FeII能覆盖20；焊接位置6G，全位置焊，能覆盖；3/57代号可焊管线壁厚0-6mm，管径25-不限，能覆盖89×4.5mm，即通过。

R13｜焊接（粘接）工艺文件 (C类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号25 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号25。

工作见证（原文）

工作见证： 提供经审批生效的《焊接工艺评定报告》(PQR) 和对应的《焊接作业指导书》(WPS)。

标准规范（原文）

标准规范：管线汇总表、NB/T 47014-2023《承压设备焊接工艺评定》。重点核查WPS中的参数（电流、电压、速度、层间温度等）是否与PQR一致，且覆盖实际生产条件（与管线汇总表的管道壁厚对比，看焊评是否能覆盖所焊管线壁厚）。

R14｜焊接材料质量证明文件 (C类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号26 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号26。

工作见证（原文）

工作见证： 焊条、焊丝、焊剂等材料的出厂质量证明书（MTC），需包含化学成分、力学性能等数据，并与实物批号对应。

标准规范（原文）

标准规范：设计说明、NB/T47018-2017，GB/T 5117（碳钢焊条）、GB/T 8110（气体保护焊用钢丝）等材料标准。监检时需确认材料牌号、规格符合设计要求，且在有效期内。

R15｜焊接材料的验收、保管、发放、使用和回收的管理 (B类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号27 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号27。

工作见证（原文）

工作见证： 焊材库温湿度记录表、焊条烘干记录、领用登记表、剩余焊材回收记录。

标准规范（原文）

标准规范：设计说明、GB/T20801.1-2025第7.4.2条、 JB/T 3223《焊接材料质量管理规程》。重点检查焊材是否按要求烘干、保温，是否存在混用或过期现象。

R16｜管道组对 (C类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号28 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号28。

工作见证（原文）

工作见证： 管道组对检查记录表，包含错边量、间隙、坡口角度等实测数据。

标准规范（原文）

标准规范： 设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.4.4.3条、GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》。监检时可抽查实物，或现场拍照上传，确保组对质量满足工艺要求，避免强行组对。

R17｜施焊参数、施焊记录、焊缝标识 (B类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号29 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号29。

工作见证（原文）

工作见证： 焊接施工记录（含电流、电压、焊接速度、层间温度等）、焊缝编号图或钢印标识。

标准规范（原文）

标准规范：TSG Z6002-2010，与序号24和序号25联动比对，具体比对方式参考序号24。施工记录的要求：真实、可追溯，焊缝标识清晰，便于后续无损检测和返修定位。

R18｜焊接接头外观质量 (B类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号30 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号30。

工作见证（原文）

工作见证： 外观检查记录表，必要时附照片。检查内容包括焊缝余高、宽度、咬边、表面气孔、裂纹等。

标准规范（原文）

标准规范： GB/T20801.1-2025第7.4条；GB 50236-2011。监检人员需现场目视或使用焊缝检验尺进行测量，可将数据上传。

R19｜焊缝返修 (C类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号31 | 业务模块 一、焊接（粘接）部分 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号31。

工作见证（原文）

工作见证： 返修申请单、返修工艺、返修审手续（同一部位返修次数通常不得超过2次，超过需制定专项方案并经技术负责人批准）、返修后检测报告（如RT/UT）。

标准规范（原文）

标准规范：设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.4.11条、NB/T 47014-2023 。

三、热处理业务规则

R20｜焊接接头焊后热处理工艺文件 (C类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号32 | 业务模块 二、热处理部分 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号32。

工作见证（原文）

工作见证： 经审批的热处理工艺卡，明确升温速率、保温温度、保温时间、降温速率等参数。

标准规范（原文）

标准规范：设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.6.3条。工艺文件必须基于热处理评定报告编制。

R21｜热处理设备用测温记录仪表 (C类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号33 | 业务模块 二、热处理部分 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号33。

工作见证（原文）

工作见证： 热电偶校准证书、温控仪校验报告、测温点布置图。

标准规范（原文）

标准规范： ——。

R22｜热处理记录、报告曲线、硬度检测报告 (C类)

| 来源文档 焊接热处理要求.docx | 原位置 序号34 | 业务模块 二、热处理部分 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：焊接热处理要求.docx，序号34。

工作见证（原文）

工作见证： 自动记录的温度-时间曲线图、热处理报告、硬度测试报告（布氏/洛氏/维氏）。

标准规范（原文）

标准规范：热处理曲线需完整无中断，硬度值应符合设计说明或GB/T20801.1-2025第7.6.6条要求，一般碳钢布氏硬度≤200HB、合金钢≤225HB。

四、无损检测业务规则

R23｜无损检测机构施工现场质量保证体系的实施 (B类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号35 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号35。

工作见证（原文）

工作见证：需提供无损检测单位质量保证手册、受控记录及报告表格、项目人员任命文件、检测仪器及其他必要设备的检定报告。

标准规范（原文）

标准规范：TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

R24｜无损检测方案 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号36 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号36。

工作见证（原文）

工作见证：需提供无损检测方案。

标准规范（原文）

标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

R25｜检测过程中发现问题的处理 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号37 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号37。

工作见证（原文）

工作见证：需提供检测单位不合格品的控制处理措施程序、无损检测委托单、对不合格品开出的联络单或意见书、不合格品处理的反馈见证文件。

标准规范（原文）

标准规范：无损检测单位质量保证手册中有关不合格品与不符合项控制程序文件、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

R26｜无损检测人员资格证、执业注册证及持证合格项目 (B类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号38 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号38。

工作见证（原文）

工作见证：需提供无损检测人员明细表、无损检测人员资格证和执业注册证，必要时提供无损检测人员劳动合同证明文件。

标准规范（原文）

标准规范：TSG Z8001-2019《特种设备无损检测人员考核规则》及第1号修改单、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

R27｜无损检测工艺文件 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号39 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号39。

工作见证（原文）

工作见证：需提供相关单项无损检测工艺文件、操作指导书。

标准规范（原文）

标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

R28｜无损检测记录、报告 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号40 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号40。

工作见证（原文）

工作见证：需提供相关单项无损检测记录、报告。

标准规范（原文）

标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

R29｜射线检测底片抽查 (B类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号41 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号41。

工作见证（原文）

工作见证：需提供相关所有射线检测底片。

标准规范（原文）

标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.11-2015《承压设备无损检测 第11部分：X射线数字成像检测》等。

R30｜射线检测现场抽查 (B类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号42 | 业务模块 一、无损检测 | 类别 B类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号42。

工作见证（原文）

工作见证：需提供射线检测现场抽查的底片、记录和报告；委托无损检测单位进行的需提供委托检测合同、射线检测委托单。

标准规范（原文）

标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.11-2015《承压设备无损检测 第11部分：X射线数字成像检测》等。

五、防腐、保温业务规则

R31｜防腐及保温材料质量证明文件 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号43 | 业务模块 二、防腐、保温 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号43。

工作见证（原文）

工作见证：防腐漆或其他特殊防腐材料的质量证明文件；工厂化预制的防腐管道元件需提供出厂质量证明文件，必要时提供型式试验证书、压力管道元件制造许可、制造监督检验证书。

标准规范（原文）

标准规范：设计文件要求、TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》、TSG 0-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》。

R32｜防腐、补口、补伤及保温 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号44 | 业务模块 二、防腐、保温 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号44。

工作见证（原文）

工作见证：防腐施工及检查记录、保温施工及检查记录。

标准规范（原文）

标准规范：设计文件要求。

R33｜防腐层电火花检测 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号45 | 业务模块 二、防腐、保温 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号45。

工作见证（原文）

工作见证：电火花检测仪检定报告、防腐层电火花检测记录和报告。

标准规范（原文）

标准规范：设计文件要求和GB/T 19285-2026《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》、SY/T4113.11-2023《管道防腐层性能试验方法 第11部分：漏点检测》等标准。

R34｜牺牲阳极、外加电流阴极保护、杂散电流排流装置 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号46 | 业务模块 二、防腐、保温 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号46。

工作见证（原文）

工作见证：牺牲阳极、外加电流阴极保护、杂散电流排流装置施工记录和验收报告。

标准规范（原文）

标准规范：设计文件要求和GB/T 21448-2017《埋地钢质管道阴极保护技术规范》、GB/T 33378-2025《阴极保护技术条件》等标准。

R35｜静电接地 (C类)

| 来源文档 监检项目——无损检测；防腐、保温.docx | 原位置 序号47 | 业务模块 二、防腐、保温 | 类别 C类 |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目——无损检测；防腐、保温.docx，序号47。

工作见证（原文）

工作见证：静电接地施工记录和验收报告。

标准规范（原文）

标准规范：设计文件要求和TSG 31-2025《工业管道安全技术规程》、GB/T 20801.1-2025《压力管道规范 第1部分：工业管道》、GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》等标准。

六、管道安装、耐压试验等业务规则

R36｜穿跨越工程的管道结构、焊缝布置

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号48 | 业务模块 穿跨越工程 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号48。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第7部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件

方法及内容（原文）

抽查管道结构、焊缝布置施工检查记录或现场抽查是否符合相关标准及设计要求（如管道穿越墙、道路时应设套管保护，套管内的管段不宜有环焊缝存在，如有应进行100%无损检测等）

R37｜穿跨越工程施工

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号49 | 业务模块 穿跨越工程 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号49。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第7部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件

可参照GB50424-2015及GB50460-2015

方法及内容（原文）

抽查穿跨越工程施工及检查记录是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求

R38｜套管防腐绝缘

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号50 | 业务模块 穿跨越工程 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号50。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第7部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件

方法及内容（原文）

抽查套管防腐绝缘检查记录（如穿跨越段钢套管一般外部需要进行防腐，内部与管道绝缘隔离（有阴极保护时），以防止阴极保护电流的流失及可能造成的套管内管段电屏蔽腐蚀）

R39｜绝缘支撑

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号51 | 业务模块 穿跨越工程 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号51。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第7部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件

方法及内容（原文）

抽查绝缘支撑检查记录（当设计文件要求管道与支撑绝缘时，应进行；一方面防止阴极保护电流的流失，另一方面防止管道与支撑间发生间隙腐蚀）

R40｜管道现场制作（预制）

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号52 | 业务模块 管道现场制作（预制） | 类别 B |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号52。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第7部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件

方法及内容（原文）

现场抽查预制管道的焊接、焊后热处理质量（对加工制作、焊接、热处理、检查、检测、试验等进行抽查）

R41｜管道布管与连接方式、穿跨越

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号53 | 业务模块 管道安装 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号53。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第6、7部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件

方法及内容（原文）

抽查管道布管与连接方式穿跨越检查试验记录（如不得用强力对口、加热管子、加偏垫或者加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同轴等缺陷；与设备的连接应当在设备安装定位紧固地脚螺栓后自然地进行）

R42｜补偿装置

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号54 | 业务模块 管道安装 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号54。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第6、7部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件及产品技术文件

方法及内容（原文）

抽查管道补偿装置检查试验记录（按照设计文件的规定进行预拉伸或者预压缩）

R43｜支撑件

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号55 | 业务模块 管道安装 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号55。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第6、7部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第7部分

设计文件及产品技术文件

方法及内容（原文）

抽查管道支撑件检查试验记录

R44｜安全阀、爆破片和紧急切断阀的安装位置、规格和型号

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号56 | 业务模块 安全附件 | 类别 B |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号56。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第6、7、9部分

TSG31-2025第8部分

TSG92-2026

设计文件及产品技术文件

方法及内容（原文）

审查安全附件的制造许可证、型式试验证书、产品质量证明书等，设计、制造是否符合技术规范的要求；现场实物抽查安装位置、规格、型号、铭牌等是否符合设计文件等的要求

R45｜安全阀校验报告

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号57 | 业务模块 安全附件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号57。

判断准则（原文）

TSG92-2026

方法及内容（原文）

审查安全阀校验报告中的开启压力、密封压力等是否符合安全技术规范等的要求

R46｜紧急切断阀性能测试报告

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号58 | 业务模块 安全附件 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号58。

判断准则（原文）

TSG92-2026

方法及内容（原文）

审查紧急切断阀性能测试报告中功能测试项目及内容等

R47｜耐压试验方案

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号59 | 业务模块 耐压试验 | 类别 A |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号59。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第8部分

设计文件

施工单位质量体系

方法及内容（原文）

审查耐压试验方案（审批手续及签字，耐压试验的时机、试验介质、升压速度、试验用压力表和温度计的要求、试验采取的安全措施、合格标准等）

R48｜试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号60 | 业务模块 耐压试验 | 类别 A |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号60。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第8部分

设计文件

方法及内容（原文）

现场检查试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度（如压力表不得少于2块，并在检定有效期内，精度不得低于1.6级，量程为最大试验压力的1.5~2倍等）

R49｜耐压试验压力、保压时间及结果

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号61 | 业务模块 耐压试验 | 类别 A |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号61。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第8部分

设计文件

方法及内容（原文）

现场检查耐压试验压力、保压时间及结果（如液压试验时，试验压力为设计压力的1.5倍（不考虑温度系数），保压时间不应少于10min；气压试验时，试验压力不低于设计压力的1.1倍等）

R50｜耐压试验记录（报告）

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号62 | 业务模块 耐压试验 | 类别 A |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号62。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第8部分

设计文件

方法及内容（原文）

现场检查耐压试验记录（报告）（记录或报告中采用的标准、试验参数、保压时间、耐压试验结果是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

R51｜管道系统的柔性(应力)分析

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号63 | 业务模块 耐压试验免除或替代 | 类别 A |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号63。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第6、8部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第8部分

设计文件

方法及内容（原文）

检查由设计单位出具的管道系统柔性（应力）分析报告

R52｜现场检查替代性试验的过程

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号64 | 业务模块 耐压试验免除或替代 | 类别 A |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号64。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第8部分

NB/T47013.8-2012

设计文件

方法及内容（原文）

现场检查敏感性泄漏试验（试验方法和要求是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

R53｜无损检测报告和底片

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号65 | 业务模块 耐压试验免除或替代 | 类别 A |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号65。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第8部分

NB/T47013.2-2015

设计文件

方法及内容（原文）

审查无损检测报告内容是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求；抽查不少于焊接接头总数50%的无损检测报告和底片

R54｜试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度、试验压力

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号66 | 业务模块 泄漏试验 | 类别 B |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号66。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第8部分

设计文件

施工单位质量体系

方法及内容（原文）

检查试验用压力表（直径、量程、精度检定有效期）、试验介质、介质温度、试验环境温度、试验压力（试验压力为设计压力）

R55｜泄漏试验方法和试验报告

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号67 | 业务模块 泄漏试验 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号67。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第8部分

TSG31-2025第3、4部分

GB50235-2010第8部分

设计文件

方法及内容（原文）

检查泄漏试验方法和报告（泄漏试验包括敏感性泄漏试验和气密性试验，应按设计文件规定的方法和要求进行，试验报告采用的标准、试验参数、保压时间、耐压试验结果等是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

R56｜吹扫、清洗

| 来源文档 监检项目-管道安装 耐压试验等.docx | 原位置 序号69 | 业务模块 吹扫、清洗 | 类别 C |
| --- | --- | --- | --- |

引用：监检项目-管道安装 耐压试验等.docx，序号69。

判断准则（原文）

GB/T20801.1-2025第7部分

TSG31-2025第4部分

GB50235-2010第9部分

设计文件

方法及内容（原文）

抽查吹扫、清洗记录及方案（吹扫和清洗的时机、吹扫和清洗的介质、吹扫压力、吹扫和清洗的顺序、安全事项和合格要求）