# 热处理工艺与仪表

业务完整性验收测试资料

| 文件编号 | TEST-S03-008 |
| --- | --- |
| 版本／日期 | 0／2026-06-19 |
| 资料属性 | 测试专用／合成资料／不得用于真实工程 |

# 1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑R32、R33节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用TEST前缀，不构成真实工程凭证。

# 2 对象与追溯关系

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 关联管线 | ST8301-TEST |
| 关联焊口 | W-S03-001、W-S03-002、W-S03-003、W-S03-004 |
| 关联材料 | MAT-S03-15CRMO-001 |
| 节点范围 | R32、R33 |

# 3 工艺与闭环要求

ST8301-TEST，15CrMoG，Φ76×16，设计压力2.5 MPa，设计温度300 ℃。

PWHT 680±20 ℃，保温60 min；两支热电偶；记录仪TEST-HTR-001。

W-S03-003首次RT发现未熔合，返修批准后完成首次返修，复检合格后再进行PWHT。

测试模拟底片图，不得作为真实检测底片。

# 3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用／合成资料／不得用于真实工程

热处理工艺与仪表

| 项目 | 要求／信息 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 升降温 | 按批准曲线控制 | 受控 |
| 保温温度 | 680±20 ℃ | 符合 |
| 保温时间 | 60 min | 符合 |
| 记录仪 | TEST-HTR-001／有效至2026-12-31 | 有效 |
| 热电偶 | TC-TEST-01、TC-TEST-02 | 有效 |

# 引用文件

QX201903S-13-Y-07／QX201903S-13-Y-10（既有施工图来源）

M00-STD-001 标准版本台账

V00-R01-R69资料覆盖矩阵

编审记录

| 角色 | 人员 | 日期 | 签署形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 测试设计负责人甲 | 2026-06-19 | 电子签署（测试） |
| 校核 | 测试校核负责人乙 | 2026-06-19 | 电子签署（测试） |
| 批准 | 测试批准负责人丙 | 2026-06-19 | 电子签署（测试） |